# Comforcoat 910 C

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Comforcoat 910 C brengt een versleten polyurethaan gietvloer terug in nieuwstaat zonder sloopwerk. Verkleuring, krassen en beschadigingen verdwijnen onder een nieuwe, niet vergelende afwerking in de kleur van uw keuze.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type Comforcoat 910 C. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Polyurethaan recoatsysteem op een bestaande gietvloer |
| --- | --- |
| Totale dikte | circa 1 tot 3 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw |
| Afwerking | Zijdeglans, glad, naadloos en egaal van kleur |
| Hardheid | Shore D groter dan D70 |
| Rek bij breuk | minimaal 70 procent, ISO 527 |
| Hechtsterkte aan beton | groter dan 1,5 N/mm2, betonbreuk, EN 4624 |
| Slijtweerstand toplaag | circa 23 mg, Taber CS10, 10 N, 1000 cycli |
| Brandklasse | Bfl volgens EN 13501-1 |
| Emissie | Zeer laag VOS-gehalte, conform de Duitse AgBB-eisen |
| Hygiëne | Bacteriostatisch oppervlak, vloeistofdicht |
| Kleuren | Vrijwel elke RAL-, NCS- of Sikkens-kleur |
| Ingebruikname bij 20 graden | Beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen |
| Antislip | Optioneel |
| Belasting | Loopverkeer, licht tot middelzwaar |
| Laagdikte | circa 1 tot 3 mm |
| Oppervlak | Naadloos, zijdeglans |
| Productdocumentatie | CE volgens EN 13813, brandklasse Bfl, AgBB |
| Ingebruikname | Beloopbaar na 24 uur, volledig na 7 dagen |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door schuren of kogelstralen. Oneffenheden en gaten vooraf herstellen; een coating vlakt de ondergrond niet uit.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt.

# 7. Detaillering

Coating doorzetten tot tegen opgaande wanden of afwerken met een plint volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.