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Comforcoat 910 C
Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026
1. Omschrijving
Comforcoat 910 C brengt een versleten polyurethaan gietvloer terug in nieuwstaat zonder sloopwerk. Verkleuring, krassen en beschadigingen verdwijnen onder een nieuwe, niet vergelende afwerking in de kleur van uw keuze.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforcoat 910 C. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen

4. Prestatie-eisen
	Type
	Polyurethaan recoatsysteem op een bestaande gietvloer

	Totale dikte
	circa 1 tot 3 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw

	Afwerking
	Zijdeglans, glad, naadloos en egaal van kleur

	Hardheid
	Shore D groter dan D70

	Rek bij breuk
	minimaal 70 procent, ISO 527

	Hechtsterkte aan beton
	groter dan 1,5 N/mm2, betonbreuk, EN 4624

	Slijtweerstand toplaag
	circa 23 mg, Taber CS10, 10 N, 1000 cycli

	Brandklasse
	Bfl volgens EN 13501-1

	Emissie
	Zeer laag VOS-gehalte, conform de Duitse AgBB-eisen

	Hygiëne
	Bacteriostatisch oppervlak, vloeistofdicht

	Kleuren
	Vrijwel elke RAL-, NCS- of Sikkens-kleur

	Ingebruikname bij 20 graden
	Beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen

	Antislip
	Optioneel

	Belasting
	Loopverkeer, licht tot middelzwaar

	Laagdikte
	circa 1 tot 3 mm

	Oppervlak
	Naadloos, zijdeglans

	Productdocumentatie
	CE volgens EN 13813, brandklasse Bfl, AgBB

	Ingebruikname
	Beloopbaar na 24 uur, volledig na 7 dagen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door schuren of kogelstralen. Oneffenheden en gaten vooraf herstellen; een coating vlakt de ondergrond niet uit.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt.
7. Detaillering
Coating doorzetten tot tegen opgaande wanden of afwerken met een plint volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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