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Comforcoat 915 WB
Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026
1. Omschrijving
Comforcoat 915 WB is een watergedragen betoncoating voor buiten. De coating laat waterdamp door, zodat restvocht uit het beton kan blijven ontsnappen en de laag hecht waar een dampdichte coating zou blazen.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforcoat 915 WB. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 810 WB Primer. 3. Coating: Comforpox 815 WB Coating.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Watergedragen epoxy rolcoating met primer, dampdoorlatend

	Opbouw
	Primer plus een of twee coatinglagen, circa 300 tot 650 g per m2

	Toepassing
	Buiten, ook op opgaand werk zoals randen, plinten en wanden

	Afwerking
	Zijdeglans, egaal van kleur

	Hechtsterkte aan beton
	groter dan 1,5 N/mm2, betonbreuk, EN 4624

	Slijtweerstand
	circa 65 mg, Taber CS10, 10 N, 1000 cycli

	Slagvastheid
	klasse IR4 volgens EN ISO 6272

	Brandklasse
	Efl volgens EN 13501-1

	Bestendigheid
	Goede chemische bestendigheid, ook tegen weekmakers uit autobanden

	Kleuren
	Vrijwel alle RAL-, NCS- en Sikkens-kleuren

	Ingebruikname bij 20 graden
	Beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen

	Antislip
	Optioneel

	Belasting
	Buiten, licht tot middelzwaar

	Laagdikte
	circa 300 tot 650 g per m²

	Oppervlak
	Zijdeglans, gesloten, structuur blijft zichtbaar

	Productdocumentatie
	CE volgens EN 13813, brandklasse Efl

	Ingebruikname
	Beloopbaar na 24 uur, volledig na 7 dagen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door schuren of kogelstralen. Oneffenheden en gaten vooraf herstellen; een coating vlakt de ondergrond niet uit.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt.
7. Detaillering
Coating doorzetten tot tegen opgaande wanden of afwerken met een plint volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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