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Comforcoat 935 Rapid Recoat Matte
Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026
1. Omschrijving
Comforcoat 935 Rapid Recoat Matte overlaagt een bestaande coatingvloer in een dag. De coating is na een uur beloopbaar en na drie uur volledig uitgehard, met een matte, niet spiegelende uitstraling.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforcoat 935 Rapid Recoat Matte. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 841 Fast. 3. Coating: Comforcoat 931 C, Comforcoat 940 Matt Q.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Snel uithardend coatingsysteem met matte polyurethaan toplaag

	Toepassing
	Overlagen van bestaande coatingvloeren met minimale stilstand

	Afwerking
	Mat, ook bij een kijkhoek van 85 graden, glad en naadloos

	Hardheid
	Shore D groter dan 70 na 7 dagen bij 25 graden

	Hechtsterkte aan beton
	groter dan 1,5 N/mm2, betonbreuk, EN 4624

	Slijtweerstand toplaag
	12 mg, Taber CS17, 10 N, 1000 cycli

	Slagvastheid
	klasse IR4 volgens EN ISO 6272

	Brandklasse
	Efl volgens EN 13501-1

	Emissie
	AgBB, LEED, BREEAM, klasse A plus en Emicode EC1 Plus

	Hygiëne
	Bacteriostatische toplaag

	Ingebruikname bij 20 graden
	Gekleurde laag beloopbaar na 60 minuten en uitgehard na 3 uur, toplaag beloopbaar na 24 uur, volledig na 7 dagen

	Kleuren
	Kleur in overleg

	Antislip
	Optioneel

	Belasting
	Intensief loopverkeer

	Laagdikte
	dunlagig coatingsysteem

	Oppervlak
	Naadloos, mat, niet spiegelend

	Productdocumentatie
	CE volgens EN 13813, Efl, AgBB, Emicode EC1 Plus

	Ingebruikname
	Gekleurde laag beloopbaar na 60 minuten, toplaag na 24 uur


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door schuren of kogelstralen. Oneffenheden en gaten vooraf herstellen; een coating vlakt de ondergrond niet uit.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt.
7. Detaillering
Coating doorzetten tot tegen opgaande wanden of afwerken met een plint volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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