# Comforcoat Industry

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Comforcoat Industry is een naadloze vloercoating voor bedrijfsruimten waar een degelijke, goed reinigbare afwerking nodig is zonder de opbouwdikte en de kosten van een gietvloer.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type Comforcoat Industry. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 810 WB Primer. 3. Coating: Comforcoat 915 Colored E.

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Oplosmiddelvrij coatingsysteem met primer en gepigmenteerde toplak |
| --- | --- |
| Toepassing | Bedrijfsruimten met licht tot middelzwaar dagelijks gebruik |
| Afwerking | Glad, gerold, gesloten en egaal van kleur |
| Hechtsterkte aan beton | groter dan 1,5 N/mm2, betonbreuk, EN 4624 |
| Brandklasse | Efl volgens EN 13501-1 |
| Alkalibestendigheid | uitstekend |
| Eisen ondergrond | Druksterkte minimaal 25 N/mm2, hechtsterkte minimaal 1,5 N/mm2, vocht minder dan 4 procent |
| Kleuren | RAL en NCS, maatwerkkleuren op aanvraag |
| Ingebruikname bij 20 graden | Beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen |
| Let op | De coating volgt de ondergrond, oneffenheden en scheuren blijven zichtbaar |
| Antislip | Op aanvraag |
| Belasting | Licht tot middelzwaar |
| Laagdikte | dunlagige coating, opbouw per project |
| Oppervlak | Naadloos, glad, gerold |
| Productdocumentatie | CE volgens EN 13813, brandklasse Efl |
| Ingebruikname | Beloopbaar na 24 uur, volledig na 7 dagen |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door schuren of kogelstralen. Oneffenheden en gaten vooraf herstellen; een coating vlakt de ondergrond niet uit.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt.

# 7. Detaillering

Coating doorzetten tot tegen opgaande wanden of afwerken met een plint volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.