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1. Omschrijving
Comforcoat Industry is een naadloze vloercoating voor bedrijfsruimten waar een degelijke, goed reinigbare afwerking nodig is zonder de opbouwdikte en de kosten van een gietvloer.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforcoat Industry. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 810 WB Primer. 3. Coating: Comforcoat 915 Colored E.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Oplosmiddelvrij coatingsysteem met primer en gepigmenteerde toplak

	Toepassing
	Bedrijfsruimten met licht tot middelzwaar dagelijks gebruik

	Afwerking
	Glad, gerold, gesloten en egaal van kleur

	Hechtsterkte aan beton
	groter dan 1,5 N/mm2, betonbreuk, EN 4624

	Brandklasse
	Efl volgens EN 13501-1

	Alkalibestendigheid
	uitstekend

	Eisen ondergrond
	Druksterkte minimaal 25 N/mm2, hechtsterkte minimaal 1,5 N/mm2, vocht minder dan 4 procent

	Kleuren
	RAL en NCS, maatwerkkleuren op aanvraag

	Ingebruikname bij 20 graden
	Beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen

	Let op
	De coating volgt de ondergrond, oneffenheden en scheuren blijven zichtbaar

	Antislip
	Op aanvraag

	Belasting
	Licht tot middelzwaar

	Laagdikte
	dunlagige coating, opbouw per project

	Oppervlak
	Naadloos, glad, gerold

	Productdocumentatie
	CE volgens EN 13813, brandklasse Efl

	Ingebruikname
	Beloopbaar na 24 uur, volledig na 7 dagen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door schuren of kogelstralen. Oneffenheden en gaten vooraf herstellen; een coating vlakt de ondergrond niet uit.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt.
7. Detaillering
Coating doorzetten tot tegen opgaande wanden of afwerken met een plint volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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