# Comforcon QCF

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Comforcon QCF is een kwartscomposiet vloer op MMA-basis. Elke laag is na een uur beloopbaar, waardoor een keuken of productieruimte die om 22:30 sluit om 6:00 een nieuwe vloer heeft.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type Comforcon QCF. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Reguleerlaag: Comforcon 410 Primer. 3. Strooilaag: V2 Sand. 4. Vloersysteem: Comforcon 450 Std Base, V1 Sand. 5. Strooilaag: QCF Quarts S. 6. Toplaag: Comforcon 465 Lak.

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Kwartscomposiet troffelvloer op basis van methylmethacrylaat |
| --- | --- |
| Laagdikte | 3 tot 4 mm |
| Snelheid | Elke laag beloopbaar na circa 1 uur bij 20 graden |
| Kwarts | Gewassen en vuurgedroogd granietkwarts, 0,4 tot 2 mm, natuurlijk afgerond |
| Kleuren | QCF S collectie met 39 kleuren, transparante toplak |
| Antislip | R11 standaard, diverse antislipprofielen mogelijk |
| Hygiëne | Voldoet aan de HACCP-richtlijn |
| Uv-gedrag | Uv-bestendige toplak |
| Ingebruikname bij 20 graden | Beloopbaar na 1 uur per laag, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen |
| Let op, geur | Zeer penetrante geur tijdens het aanbrengen, wij zorgen voor afzuiging en informeren vooraf |
| Let op, uiterlijk | De toplaag is iets matter dan bij de epoxy uitvoering |
| Let op, warm water | Geen heet water, dit kan de toplak wit doen verkleuren |
| Belasting | Slijt-, druk-, stoot- en krasvast |
| Oppervlak | Naadloos, spaanslagvrij, kwarts, mat |
| Productdocumentatie | CE volgens EN 13813 en EN 1504-2, HACCP-richtlijn |
| Ingebruikname | Elke laag beloopbaar na 1 uur, chemisch belastbaar na 2 tot 3 dagen |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot wordt in overleg aangepast.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.

# 7. Detaillering

Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatige structuur en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.