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1. Omschrijving
Comforcon QCF is een kwartscomposiet vloer op MMA-basis. Elke laag is na een uur beloopbaar, waardoor een keuken of productieruimte die om 22:30 sluit om 6:00 een nieuwe vloer heeft.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforcon QCF. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Reguleerlaag: Comforcon 410 Primer. 3. Strooilaag: V2 Sand. 4. Vloersysteem: Comforcon 450 Std Base, V1 Sand. 5. Strooilaag: QCF Quarts S. 6. Toplaag: Comforcon 465 Lak.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Kwartscomposiet troffelvloer op basis van methylmethacrylaat

	Laagdikte
	3 tot 4 mm

	Snelheid
	Elke laag beloopbaar na circa 1 uur bij 20 graden

	Kwarts
	Gewassen en vuurgedroogd granietkwarts, 0,4 tot 2 mm, natuurlijk afgerond

	Kleuren
	QCF S collectie met 39 kleuren, transparante toplak

	Antislip
	R11 standaard, diverse antislipprofielen mogelijk

	Hygiëne
	Voldoet aan de HACCP-richtlijn

	Uv-gedrag
	Uv-bestendige toplak

	Ingebruikname bij 20 graden
	Beloopbaar na 1 uur per laag, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen

	Let op, geur
	Zeer penetrante geur tijdens het aanbrengen, wij zorgen voor afzuiging en informeren vooraf

	Let op, uiterlijk
	De toplaag is iets matter dan bij de epoxy uitvoering

	Let op, warm water
	Geen heet water, dit kan de toplak wit doen verkleuren

	Belasting
	Slijt-, druk-, stoot- en krasvast

	Oppervlak
	Naadloos, spaanslagvrij, kwarts, mat

	Productdocumentatie
	CE volgens EN 13813 en EN 1504-2, HACCP-richtlijn

	Ingebruikname
	Elke laag beloopbaar na 1 uur, chemisch belastbaar na 2 tot 3 dagen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot wordt in overleg aangepast.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatige structuur en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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