# Comforpark Deck AMA

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Comforpark Deck AMA is het zwaarst belastbare parkeerdeksysteem van Vloersch: een waterdicht, scheuroverbruggend membraan met een grof ingestrooide slijtlaag voor hellingbanen, bochten en keerpunten.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type Comforpark Deck AMA. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I, V2 Sand. 3. Membraan: Comforcon 430 Membrane. 4. Basislaag: Amaril / Mandurax Instrooi, Comforcon 415 Flex Base. 5. Toplaag: Comforcon 469 Flexible Seal.

# 4. Prestatie-eisen

| Type | MMA parkeerdeksysteem met waterdicht membraan en ingestrooide slijtlaag |
| --- | --- |
| Toepassing | Hellingbanen, opritten, bochten, keerpunten en open parkeerdekken |
| Membraan | minimaal 1 mm, aanbevolen 2 mm, waterdicht en scheuroverbruggend |
| Rek bij breuk membraan | 359 procent bij kamertemperatuur, 45 procent bij min 20 graden |
| Hardheid membraan | Shore A circa 90, Shore D circa 35 |
| Treksterkte afwerklaag | 10,6 N/mm2 volgens EN ISO 527 |
| Antislip | Standaard door de vol ingestrooide basislaag, grofheid op aanvraag |
| Temperatuur bij verwerking | min 5 tot plus 35 graden voor membraan en afwerklaag |
| Ingebruikname bij 20 graden | Beloopbaar 1 uur na de afwerklaag, chemisch belastbaar na 2 tot 3 dagen |
| Kleur | Op het werk gepigmenteerd met minerale oxiden, maatwerk op aanvraag |
| Certificering | EN 13813 en EN 1504-2 voor het membraan, prestatieverklaring op aanvraag |
| Belasting | Zwaar autoverkeer, rem- en draaikrachten |
| Laagdikte | membraan minimaal 1 mm, bij voorkeur 2 mm |
| Oppervlak | Naadloos, grof ingestrooid antislipprofiel |
| Productdocumentatie | CE volgens EN 13813 en EN 1504-2 |
| Ingebruikname | Beloopbaar 1 uur na de afwerklaag |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door schuren of kogelstralen. Oneffenheden en gaten vooraf herstellen; een coating vlakt de ondergrond niet uit.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt.

# 7. Detaillering

Coating doorzetten tot tegen opgaande wanden of afwerken met een plint volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.