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1. Omschrijving
Comforpark Deck AMA is het zwaarst belastbare parkeerdeksysteem van Vloersch: een waterdicht, scheuroverbruggend membraan met een grof ingestrooide slijtlaag voor hellingbanen, bochten en keerpunten.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforpark Deck AMA. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I, V2 Sand. 3. Membraan: Comforcon 430 Membrane. 4. Basislaag: Amaril / Mandurax Instrooi, Comforcon 415 Flex Base. 5. Toplaag: Comforcon 469 Flexible Seal.
4. Prestatie-eisen
	Type
	MMA parkeerdeksysteem met waterdicht membraan en ingestrooide slijtlaag

	Toepassing
	Hellingbanen, opritten, bochten, keerpunten en open parkeerdekken

	Membraan
	minimaal 1 mm, aanbevolen 2 mm, waterdicht en scheuroverbruggend

	Rek bij breuk membraan
	359 procent bij kamertemperatuur, 45 procent bij min 20 graden

	Hardheid membraan
	Shore A circa 90, Shore D circa 35

	Treksterkte afwerklaag
	10,6 N/mm2 volgens EN ISO 527

	Antislip
	Standaard door de vol ingestrooide basislaag, grofheid op aanvraag

	Temperatuur bij verwerking
	min 5 tot plus 35 graden voor membraan en afwerklaag

	Ingebruikname bij 20 graden
	Beloopbaar 1 uur na de afwerklaag, chemisch belastbaar na 2 tot 3 dagen

	Kleur
	Op het werk gepigmenteerd met minerale oxiden, maatwerk op aanvraag

	Certificering
	EN 13813 en EN 1504-2 voor het membraan, prestatieverklaring op aanvraag

	Belasting
	Zwaar autoverkeer, rem- en draaikrachten

	Laagdikte
	membraan minimaal 1 mm, bij voorkeur 2 mm

	Oppervlak
	Naadloos, grof ingestrooid antislipprofiel

	Productdocumentatie
	CE volgens EN 13813 en EN 1504-2

	Ingebruikname
	Beloopbaar 1 uur na de afwerklaag


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door schuren of kogelstralen. Oneffenheden en gaten vooraf herstellen; een coating vlakt de ondergrond niet uit.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt.
7. Detaillering
Coating doorzetten tot tegen opgaande wanden of afwerken met een plint volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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