# Comforpark Eco

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Comforpark Eco is een naadloze, stroeve vloerafwerking voor fietsenstallingen, bergingen, galerijen en technische ruimten. De kwartsinstrooiing geeft grip en slijtvastheid tegen een gunstige prijs.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type Comforpark Eco. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I. 3. Basislaag: Comforpox 845 I, V2 Sand. 4. Coating: Comforpox 815 WB Coating.

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Epoxysysteem met kwartsinstrooiing en afsluitende topcoating |
| --- | --- |
| Toepassing | Fietsenstallingen, bergingen, galerijen, technische ruimten |
| Afwerking | Zijdeglans, naadloos, stroeve structuur |
| Hechtsterkte aan beton | groter dan 1,5 N/mm2, betonbreuk, EN 4624 |
| Slijtvastheid | klasse AR1 volgens EN 13892-4 |
| Slagvastheid | klasse IR4 volgens EN ISO 6272 |
| Slijtweerstand | circa 65 mg, Taber CS10, 10 N, 1000 cycli |
| Brandklasse | Efl volgens EN 13501-1 |
| Bestendigheid | Goede chemische bestendigheid, bestand tegen weekmakers uit banden |
| Kleuren | RAL en NCS, contrastkleuren voor vakken en looppaden mogelijk |
| Ingebruikname bij 20 graden | Beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen |
| Antislip | Standaard door de kwartsinstrooiing |
| Belasting | Licht tot middelmatig, geen zwaar autoverkeer |
| Laagdikte | afhankelijk van de instrooigraad |
| Oppervlak | Naadloos, stroeve kwartsstructuur, zijdeglans |
| Productdocumentatie | CE volgens EN 13813, brandklasse Efl |
| Ingebruikname | Beloopbaar na 24 uur, volledig na 7 dagen |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door schuren of kogelstralen. Oneffenheden en gaten vooraf herstellen; een coating vlakt de ondergrond niet uit.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt.

# 7. Detaillering

Coating doorzetten tot tegen opgaande wanden of afwerken met een plint volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.