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1. Omschrijving
Comforpark Eco is een naadloze, stroeve vloerafwerking voor fietsenstallingen, bergingen, galerijen en technische ruimten. De kwartsinstrooiing geeft grip en slijtvastheid tegen een gunstige prijs.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforpark Eco. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I. 3. Basislaag: Comforpox 845 I, V2 Sand. 4. Coating: Comforpox 815 WB Coating.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Epoxysysteem met kwartsinstrooiing en afsluitende topcoating

	Toepassing
	Fietsenstallingen, bergingen, galerijen, technische ruimten

	Afwerking
	Zijdeglans, naadloos, stroeve structuur

	Hechtsterkte aan beton
	groter dan 1,5 N/mm2, betonbreuk, EN 4624

	Slijtvastheid
	klasse AR1 volgens EN 13892-4

	Slagvastheid
	klasse IR4 volgens EN ISO 6272

	Slijtweerstand
	circa 65 mg, Taber CS10, 10 N, 1000 cycli

	Brandklasse
	Efl volgens EN 13501-1

	Bestendigheid
	Goede chemische bestendigheid, bestand tegen weekmakers uit banden

	Kleuren
	RAL en NCS, contrastkleuren voor vakken en looppaden mogelijk

	Ingebruikname bij 20 graden
	Beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen

	Antislip
	Standaard door de kwartsinstrooiing

	Belasting
	Licht tot middelmatig, geen zwaar autoverkeer

	Laagdikte
	afhankelijk van de instrooigraad

	Oppervlak
	Naadloos, stroeve kwartsstructuur, zijdeglans

	Productdocumentatie
	CE volgens EN 13813, brandklasse Efl

	Ingebruikname
	Beloopbaar na 24 uur, volledig na 7 dagen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door schuren of kogelstralen. Oneffenheden en gaten vooraf herstellen; een coating vlakt de ondergrond niet uit.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt.
7. Detaillering
Coating doorzetten tot tegen opgaande wanden of afwerken met een plint volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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