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1. Omschrijving
Comforpox 800 SL E is een zelfnivellerende epoxy gietvloer die egaal uitvloeit, ook op licht oneffen ondergronden. Vloeistofdicht, stofvrij en zuur- en alkalibestendig, met een gebruikelijke dikte van circa 4 mm.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforpox 800 SL E. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I. 3. Schraaplaag: Comforpox 855 Scratchcoat. 4. Basislaag: Comforpox 800 E.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Zelfnivellerende epoxy gietvloer met schraaplaag en primer

	Laagdikte
	gebruikelijke uitvoering circa 4 mm

	Structuur
	Glad, naadloos en egaal van kleur

	Bestendigheid
	Vloeistofdicht, zuur- en alkalibestendig

	Hechtsterkte, klasse
	B1,5 volgens EN 13892-8

	Slijtvastheid
	klasse AR1 volgens EN 13892-4

	Slagvastheid
	klasse IR4 volgens EN ISO 6272

	Brandklasse
	Efl volgens EN 13501-1

	Vocht ondergrond
	maximaal 2,5 procent

	Kleuren
	RAL en NCS, maatwerkkleuren op aanvraag

	Ingebruikname bij 20 graden
	Beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen

	Antislip
	Op aanvraag

	Belasting
	Middelzwaar tot zwaar, chemisch belastbaar

	Oppervlak
	Naadloos, glad, egaal van kleur

	Productdocumentatie
	CE volgens EN 13813, brandklasse Efl

	Ingebruikname
	Beloopbaar na 24 uur, volledig na 7 dagen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht; de gietvloer volgt de ondergrond.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden, goten, putten en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen en afwerken met een voegprofiel of elastische kit.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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