# Comforpox 800 SL E

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Comforpox 800 SL E is een zelfnivellerende epoxy gietvloer die egaal uitvloeit, ook op licht oneffen ondergronden. Vloeistofdicht, stofvrij en zuur- en alkalibestendig, met een gebruikelijke dikte van circa 4 mm.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type Comforpox 800 SL E. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I. 3. Schraaplaag: Comforpox 855 Scratchcoat. 4. Basislaag: Comforpox 800 E.

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Zelfnivellerende epoxy gietvloer met schraaplaag en primer |
| --- | --- |
| Laagdikte | gebruikelijke uitvoering circa 4 mm |
| Structuur | Glad, naadloos en egaal van kleur |
| Bestendigheid | Vloeistofdicht, zuur- en alkalibestendig |
| Hechtsterkte, klasse | B1,5 volgens EN 13892-8 |
| Slijtvastheid | klasse AR1 volgens EN 13892-4 |
| Slagvastheid | klasse IR4 volgens EN ISO 6272 |
| Brandklasse | Efl volgens EN 13501-1 |
| Vocht ondergrond | maximaal 2,5 procent |
| Kleuren | RAL en NCS, maatwerkkleuren op aanvraag |
| Ingebruikname bij 20 graden | Beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen |
| Antislip | Op aanvraag |
| Belasting | Middelzwaar tot zwaar, chemisch belastbaar |
| Oppervlak | Naadloos, glad, egaal van kleur |
| Productdocumentatie | CE volgens EN 13813, brandklasse Efl |
| Ingebruikname | Beloopbaar na 24 uur, volledig na 7 dagen |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht; de gietvloer volgt de ondergrond.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.

# 7. Detaillering

Aansluitingen op wanden, goten, putten en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen en afwerken met een voegprofiel of elastische kit.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.