# Comforpox 800 SL Q, zelfnivellerende epoxy gietvloer, hoogglans, circa 4 mm

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Naadloze, zelfnivellerende kunstharsgebonden gietvloer op epoxybasis, oplosmiddelvrij, hoogglans en egaal van kleur. Gietlaag 1 tot 3 mm, gebruikelijke uitvoering circa 4 mm inclusief schraaplaag. Toepassing in werkplaatsen, magazijnen, technische ruimten, showrooms en productieruimten met middelzware tot zware belasting en chemische belasting.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type Comforpox 800 SL Q. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders. Gelijkwaardigheid uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van de directie, onder overlegging van gelijkwaardige klassering volgens EN 13813.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I. 3. Schraaplaag: Comforpox 855 Scratchcoat. 4. Basislaag: Comforpox 800 Q, zelfnivellerend, tot 25 procent te vullen met kwartszand, in de voorgeschreven RAL- of NCS-kleur. Optioneel antislipmiddel 3 tot 5 procent in de toplaag.

# 4. Prestatie-eisen

| Type | zelfnivellerende epoxy gietvloer, hoogglans, oplosmiddelvrij |
| --- | --- |
| Hardheid | Shore D groter dan 80 volgens DIN 53505 |
| Druksterkte | groter dan 65 N/mm² volgens EN 196-1 |
| Buigtreksterkte | groter dan 35 N/mm² volgens EN 196-1 |
| Hechtsterkte aan beton | groter dan 1,5 N/mm², betonbreuk, EN 4624 |
| Slijtweerstand | circa 40 mg, Taber CS10, 10 N, 1000 cycli |
| Klassering | SR B1,5 AR1 IR4 volgens EN 13813 |
| Reactie bij brand | Efl volgens EN 13501-1 |
| Bestendigheid | vloeistofdicht, zuur- en alkalibestendig; bestendigheidstabel op aanvraag |
| Kleur | vrijwel elke RAL- of NCS-kleur |
| Ingebruikname | beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen bij 20 °C |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Beton of cementgebonden dekvloer, hechttreksterkte minimaal 1,5 N/mm², restvocht maximaal 4 procent (CM), vlakheid passend bij een gietvloer (de gietlaag vereffent geen grote oneffenheden). Kogelstralen, randen frezen, scheuren en gaten herstellen, schraaplaag aanbrengen tot een gesloten oppervlak.

# 6. Verwerking en condities

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 12 en 30 °C; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt; stof- en tochtvrij tijdens gieten en uitharden. Doorlooptijd 3 tot 5 dagen.

# 7. Detaillering

Plinten als opgetrokken gietvloer of holle plint in epoxymortel; dilataties overnemen uit de ondergrond; aansluitingen op putten, goten en drempels met verzonken rand; afwerking rond kolommen en leidingen met kitvoeg.

# 8. Keuring en oplevering

Opnamerapport ondergrond vóór aanvang. Bij oplevering visuele controle op gesloten, egaal oppervlak zonder insluitingen, laagdikte steekproefsgewijs, hechting op verzoek met hechttrekproef volgens EN 4624.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad Comforpox 800 SL Q (Vloersch), prestatieverklaring volgens EN 13813, veiligheidsinformatiebladen, onderhoudsvoorschrift, systeemtekening. Garantie volgens de aanbieding van Vloersch B.V.