# Comforpox 865 FL-HB

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Comforpox 865 FL-HB is een epoxy coating met hoge laagdikte die ook op houten entresolvloeren wordt toegepast. Naden en schroefgaten worden overbrugd, waarna een naadloze en zwaar belastbare afwerking overblijft.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type Comforpox 865 FL-HB. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 810 WB Primer. 3. Schraaplaag: Comforpox 855 Scratchcoat, Completec Potty. 4. Coating: Comforpox 870 HB Coating Q.

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Epoxy coatingsysteem met hoge laagdikte, primer en schraaplaag |
| --- | --- |
| Bijzonder | Geschikt voor entresolvloeren van hout, naden en schroefgaten worden overbrugd |
| Hardheid | Shore D groter dan D90 volgens DIN 53505 |
| Druksterkte | groter dan 70 N/mm2 volgens ISO EN 196-1 |
| Buigsterkte | groter dan 40 N/mm2 volgens ISO EN 196-1 |
| Hechtsterkte aan beton | groter dan 1,5 N/mm2, betonbreuk, EN 4624 |
| Klassering | coating SR B2,0 AR1 IR4, schraaplaag SR B1,5 AR1 IR4 |
| Slijtweerstand | circa 40 mg, Taber CS10, 10 N, 1000 cycli |
| Brandklasse | Efl volgens EN 13501-1 |
| Kleuren | Vrijwel elke RAL-, NCS- of Sikkens-kleur |
| Ingebruikname bij 20 graden | Beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen |
| Let op | De coating volgt de ondergrond, oneffenheden blijven zichtbaar |
| Antislip | Optioneel, antislipmiddel of instrooien |
| Belasting | Zware mechanische belasting, intensief gebruik |
| Laagdikte | circa 800 tot 1650 g per m² totaal |
| Oppervlak | Naadloos, glanzend, egaal van kleur |
| Productdocumentatie | CE volgens EN 13813, brandklasse Efl |
| Ingebruikname | Beloopbaar na 24 uur, volledig na 7 dagen |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht; de gietvloer volgt de ondergrond.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.

# 7. Detaillering

Aansluitingen op wanden, goten, putten en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen en afwerken met een voegprofiel of elastische kit.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.