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1. Omschrijving
Comforpox 865 FL-HB is een epoxy coating met hoge laagdikte die ook op houten entresolvloeren wordt toegepast. Naden en schroefgaten worden overbrugd, waarna een naadloze en zwaar belastbare afwerking overblijft.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforpox 865 FL-HB. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 810 WB Primer. 3. Schraaplaag: Comforpox 855 Scratchcoat, Completec Potty. 4. Coating: Comforpox 870 HB Coating Q.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Epoxy coatingsysteem met hoge laagdikte, primer en schraaplaag

	Bijzonder
	Geschikt voor entresolvloeren van hout, naden en schroefgaten worden overbrugd

	Hardheid
	Shore D groter dan D90 volgens DIN 53505

	Druksterkte
	groter dan 70 N/mm2 volgens ISO EN 196-1

	Buigsterkte
	groter dan 40 N/mm2 volgens ISO EN 196-1

	Hechtsterkte aan beton
	groter dan 1,5 N/mm2, betonbreuk, EN 4624

	Klassering
	coating SR B2,0 AR1 IR4, schraaplaag SR B1,5 AR1 IR4

	Slijtweerstand
	circa 40 mg, Taber CS10, 10 N, 1000 cycli

	Brandklasse
	Efl volgens EN 13501-1

	Kleuren
	Vrijwel elke RAL-, NCS- of Sikkens-kleur

	Ingebruikname bij 20 graden
	Beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen

	Let op
	De coating volgt de ondergrond, oneffenheden blijven zichtbaar

	Antislip
	Optioneel, antislipmiddel of instrooien

	Belasting
	Zware mechanische belasting, intensief gebruik

	Laagdikte
	circa 800 tot 1650 g per m² totaal

	Oppervlak
	Naadloos, glanzend, egaal van kleur

	Productdocumentatie
	CE volgens EN 13813, brandklasse Efl

	Ingebruikname
	Beloopbaar na 24 uur, volledig na 7 dagen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht; de gietvloer volgt de ondergrond.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden, goten, putten en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen en afwerken met een voegprofiel of elastische kit.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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