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Comforpox 870 HB Coating
Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026
1. Omschrijving
Comforpox 870 HB Coating is een gepigmenteerde epoxy coating met hoge laagdikte en een hardheid van meer dan Shore D90. Zwaar belastbaar, glanzend en in een arbeidsgang aan te brengen.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforpox 870 HB Coating. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I. 3. Tweede primer: Comforpox 845 I. 4. Schraaplaag: Comforpox 855 Scratchcoat. 5. Coating: Comforpox 870 HB Coating Q.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Gepigmenteerde epoxy coating met hoge laagdikte, oplosmiddelvrij

	Hardheid
	Shore D groter dan D90 volgens DIN 53505

	Druksterkte
	groter dan 70 N/mm2 volgens ISO EN 196-1

	Buigsterkte
	groter dan 40 N/mm2 volgens ISO EN 196-1

	Hechtsterkte aan beton
	groter dan 1,5 N/mm2, betonbreuk, EN 4624

	Klassering
	SR B2,0 AR1 IR4 volgens EN 13813

	Slijtweerstand
	circa 40 mg na 1000 cycli en 56 mg na 1500 cycli, Taber CS10

	Brandklasse
	Efl volgens EN 13501-1

	Elektrische geleiding
	isolerend, groter dan 100 gigaohm

	Bestendigheid
	Goede chemische bestendigheid, bestendigheidstabel op aanvraag

	Kleuren
	Vrijwel elke RAL-, NCS- of Sikkens-kleur

	Ingebruikname bij 20 graden
	Beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen

	Antislip
	Optioneel, antislipmiddel of kwartsinstrooiing

	Belasting
	Zwaar, industrieel en openbaar gebruik

	Laagdikte
	coating 200 tot 500 g per m² per laag

	Oppervlak
	Naadloos, glanzend, egaal van kleur

	Productdocumentatie
	CE volgens EN 13813, SR B2,0 AR1 IR4

	Ingebruikname
	Beloopbaar na 24 uur, volledig na 7 dagen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door schuren of kogelstralen. Oneffenheden en gaten vooraf herstellen; een coating vlakt de ondergrond niet uit.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt.
7. Detaillering
Coating doorzetten tot tegen opgaande wanden of afwerken met een plint volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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