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1. Omschrijving
Comforpox 875 Recoat AS geeft een gladgesleten epoxy gietvloer zijn grip terug zonder dat de bestaande vloer eruit moet. De antislipgraad bepalen wij vooraf met de korrel van de kwartsinstrooiing.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforpox 875 Recoat AS. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen

4. Prestatie-eisen
	Type
	Epoxy antislip overlaging op een bestaande vloer, oplosmiddelvrij

	Ondergrond
	Bestaande hechtvaste epoxy coating, kunststof vloer, beton of cementdekvloer

	Antislip
	Kwartsinstrooiing, korrel en hoeveelheid vooraf in overleg bepaald

	Hardheid
	Shore D groter dan D90 volgens DIN 53505

	Druksterkte
	groter dan 70 N/mm2 volgens ISO EN 196-1

	Buigsterkte
	groter dan 40 N/mm2 volgens ISO EN 196-1

	Klassering
	SR B2,0 AR1 IR4 volgens EN 13813

	Slijtweerstand
	circa 40 mg na 1000 cycli, Taber CS10, 10 N

	Brandklasse
	Efl volgens EN 13501-1

	Bijzonder
	Vloeistofdicht, isolerend, goede chemische bestendigheid

	Reiniging
	Borstel of schrob- en zuigmachine, zodat vuil uit het kwartsprofiel komt

	Ingebruikname bij 20 graden
	Beloopbaar na 24 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen

	Belasting
	Intensief industrieel en logistiek gebruik

	Laagdikte
	coating 200 tot 500 g per m² met kwartsinstrooiing

	Oppervlak
	Stroef, naadloos, zichtbaar kwartsprofiel

	Productdocumentatie
	CE volgens EN 13813, SR B2,0 AR1 IR4

	Ingebruikname
	Beloopbaar na 24 uur, volledig na 7 dagen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht; de gietvloer volgt de ondergrond.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden, goten, putten en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen en afwerken met een voegprofiel of elastische kit.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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