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1. Omschrijving
Comforpox Granito Flake is een naadloze epoxyvloer die volledig wordt dichtgestrooid met gekleurde vlokken en afgewerkt met een transparante, slijtvaste toplaag. De uitstraling van graniet, zonder voegen en met een vrij samen te stellen vlokkenmix.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforpox Granito Flake. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton of zandcement, geschuurd of gestraald. 2. Primer: Epoxy primer. 3. Basislaag: Gekleurde epoxy basislaag (Comforpox 800 SL), 1 tot 1,5 mm. 4. Vlokken: Coldec Flakes, 300 tot 500 g/m², tot verzadiging. 5. Toplaag: Transparante epoxy of UV-bestendige PU-toplaag, antislip naar wens.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Epoxy vlokkenvloer, volledig ingestrooid, transparante toplaag

	Totale dikte
	circa 2 tot 3 mm

	Vlokken
	Coldec Flakes, 300 tot 500 g/m², vlokgrootte 1 of 3, tot 4 vlokken per mix

	Antislip
	glad (R9) tot R11, instelbaar via de toplaag

	Hechtsterkte
	groter dan 2,0 N/mm2, betonbreuk (EN 1542)

	Temperatuurbestendigheid
	tot 50 graden continu

	Brandklasse
	Bfl volgens EN 13501-1

	Vloerverwarming
	geschikt

	Kleuren
	basiskleur RAL of NCS; vlokkengroepen Aqua, Fossil, Moss, Nacre, Slate en Stone

	Belasting
	Intensief belopen en zacht wielverkeer

	Laagdikte
	circa 2 tot 3 mm

	Oppervlak
	Naadloos, volledig ingestrooide vlokken, granietlook

	Productdocumentatie
	CE volgens EN 13813, brandklasse Bfl

	Ingebruikname
	Beloopbaar na 24 uur, volledig na 7 dagen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht; de gietvloer volgt de ondergrond.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden, goten, putten en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen en afwerken met een voegprofiel of elastische kit.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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