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1. Omschrijving
Comforpox Siergrind is een naadloze grindvloer waarin natuurlijke grindkorrels met een transparant bindmiddel worden samengebracht. De open structuur laat water door en geeft van nature een stroeve vloer.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforpox Siergrind. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I, V2 Sand. 3. Siergrindlaag: Comforpox 848 Hardener TPB, Comforpox TPR 847, Siergrind Coloured.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Gebonden grindvloer met transparant epoxy bindmiddel

	Bijzonder
	Waterdoorlatend, geen afschot of afvoer nodig

	Uitstraling
	Natuurlijke korrel, kleur bepaald door het grind, hoogglans bindmiddel

	Kleuren
	Drie grindkleuren uit de eigen collectie, mengsels op aanvraag

	Hardheid bindmiddel
	Shore D groter dan D80 volgens DIN 53505

	Hechtsterkte aan beton
	groter dan 1,5 N/mm2, betonbreuk, EN 4624

	Reactie op brand
	Bfl-s1

	Uv-gedrag
	Lage gevoeligheid voor vergeling ten opzichte van traditionele epoxy bindmiddelen

	Afwerking
	Optioneel geheel of gedeeltelijk dichtgezet met een transparante sealer

	Ingebruikname bij 20 graden
	Beloopbaar na 2 dagen, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen

	Let op
	Handmatig aangebracht, kleine variaties in structuur horen bij de vloer

	Antislip
	Van nature stroef door de korrel

	Belasting
	Zeer slijtvast en drukbestendig, intensief gebruik

	Laagdikte
	afhankelijk van de gekozen grindfractie

	Oppervlak
	Naadloos, open natuurlijke korrelstructuur

	Productdocumentatie
	Reactie op brand Bfl-s1

	Ingebruikname
	Beloopbaar na 2 dagen, volledig na 7 dagen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht; de gietvloer volgt de ondergrond.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden, goten, putten en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen en afwerken met een voegprofiel of elastische kit.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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