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1. Omschrijving
Comforpur 680 Glitter is een polyurethaan gietvloer in een vrij te kiezen RAL- of NCS-kleur, ingestrooid met glitters en afgewerkt met een transparante toplaag. Van subtiel sprankelend tot uitgesproken, met het comfort van de Comforpur-serie.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforpur 680 Glitter. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, zandcement of anhydriet, geschuurd. 2. Schraaplaag en primer: Epoxy primer en PU schraaplaag. 3. Gietlaag: Comforpur 660 Uni in RAL- of NCS-kleur, 2 tot 2,5 mm. 4. Glitters: In de natte gietlaag gestrooid. 5. Toplaag: Transparante alifatische PU-toplaag, 1 tot 2 lagen.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Polyurethaan gietvloer met glitters, alifatische PU-toplaag

	Totale dikte
	circa 3 mm

	Kleuren
	RAL en NCS; glitters zilver, goud, koper, holografisch en gekleurd

	Antislip
	R9 standaard, R10 tot R11 met antislip in de toplaag

	Hechtsterkte
	groter dan 1,5 N/mm2 (EN 1542)

	Brandklasse
	Bfl volgens EN 13501-1

	Comfort
	Blijvend elastisch, contactgeluid reducerend

	Vloerverwarming
	geschikt, maximaal 28 graden oppervlaktetemperatuur

	UV
	kleurecht door alifatische toplaag

	Belasting
	Intensief belopen winkel-, horeca- en woonruimten

	Laagdikte
	circa 3 mm

	Oppervlak
	Naadloos, gekleurde gietlaag met glitters onder transparante toplaag

	Productdocumentatie
	CE volgens EN 13813, brandklasse Bfl

	Ingebruikname
	Beloopbaar na 24 uur, volledig na 7 dagen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht; de gietvloer volgt de ondergrond.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden, goten, putten en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen en afwerken met een voegprofiel of elastische kit.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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