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1. Omschrijving
Comforpur 690 Greenline is een polyurethaan gietvloer vermengd met fijn kwartszand, wat een rustige zanderige diepte geeft. De schraaplaag is opgebouwd met plantaardige hars en geurarm te verwerken.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforpur 690 Greenline. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I. 3. Schraaplaag: Comforpur 650 Scratchcoat. 4. Gietvloer: Comforpur 690 Greenline Gietvloer. 5. Toplaag: Comforcoat 920 Matt Q.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Alifatische polyurethaan gietvloer vermengd met fijn kwartszand

	Totale dikte
	circa 2 tot 4 mm, gietlaag 1 tot 3 mm

	Uitvoering
	Egale kleur of betonlook

	Bijzonder
	Schraaplaag op basis van plantaardige, hernieuwbare hars, geurarm te verwerken

	Hardheid gietlaag
	Shore D groter dan D35 volgens DIN 53505

	Hechtsterkte aan beton
	groter dan 1,5 N/mm2, betonbreuk, EN 4624

	Klassering
	gietlaag en schraaplaag SR B1,5 AR1 IR4 volgens EN 13813

	Slijtweerstand toplaag
	circa 31 mg, Taber CS17, 10 N, 1000 cycli

	Brandklasse
	Bfl voor gietlaag en schraaplaag, toplaag Efl

	Emissie
	Laag VOS-gehalte conform de Duitse AgBB-eisen

	Vloerverwarming
	geschikt

	Kleuren
	Vrijwel elke RAL-, NCS- of Sikkens-kleur

	Antislip
	Optioneel, 3 tot 5 procent antislipmiddel

	Belasting
	Intensief belopen woon- en werkruimten

	Laagdikte
	circa 2 tot 4 mm

	Oppervlak
	Naadloos, mat, licht zanderige structuur

	Productdocumentatie
	CE volgens EN 13813, brandklasse Bfl, AgBB

	Ingebruikname
	Beloopbaar na 24 uur, volledig na 7 dagen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht; de gietvloer volgt de ondergrond.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden, goten, putten en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen en afwerken met een voegprofiel of elastische kit.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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