# Completec QCF Fast

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Completec QCF Fast is een spaanslagvrije troffelvloer van gekleurd granietkwarts in circa 3 tot 4 mm, met een snelhardende opbouw. Standaard antislip circa R11 en voldoet aan de HACCP-richtlijn.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type Completec QCF Fast. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Reguleerlaag: Comforpox 841 Fast. 3. Strooilaag: V2 Sand. 4. Vloersysteem: Comforpox 841 Fast, V1 Sand. 5. Strooilaag: QCF Quarts S. 6. Toplaag: Comforcon 465 Lak.

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Kwartscomposiet troffelvloer met snelhardende epoxybinder en MMA toplak |
| --- | --- |
| Laagdikte | circa 3 tot 4 mm |
| Kwarts | Gewassen en vuurgedroogd granietkwarts, 0,4 tot 2 mm, natuurlijk afgerond |
| Kleuren | QCF P met 6 kleuren en QCF S met 39 kleuren |
| Antislip | R11 standaard, structuur afhankelijk van kwartsfractie en toplakverbruik |
| Hardheid binder | Shore D groter dan D80 |
| Hechtsterkte aan beton | groter dan 1,5 N/mm2, betonbreuk |
| Klassering | SR B1,5 volgens EN 13813, brandklasse Efl |
| Hygiëne | Voldoet aan de HACCP-richtlijn |
| Ingebruikname bij 20 graden | Toplak beloopbaar na 1 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen |
| Let op | Geen heet water gebruiken, dit kan de toplak wit doen verkleuren |
| Belasting | Slijt-, druk-, stoot- en krasvast, chemisch belastbaar |
| Oppervlak | Naadloos, spaanslagvrij, fijn kwartsoppervlak |
| Productdocumentatie | CE volgens EN 13813, brandklasse Efl, HACCP-richtlijn |
| Ingebruikname | Toplak beloopbaar na 1 uur, volledig na 7 dagen |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot wordt in overleg aangepast.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.

# 7. Detaillering

Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatige structuur en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.