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1. Omschrijving
Completec QCF Fast is een spaanslagvrije troffelvloer van gekleurd granietkwarts in circa 3 tot 4 mm, met een snelhardende opbouw. Standaard antislip circa R11 en voldoet aan de HACCP-richtlijn.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Completec QCF Fast. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Reguleerlaag: Comforpox 841 Fast. 3. Strooilaag: V2 Sand. 4. Vloersysteem: Comforpox 841 Fast, V1 Sand. 5. Strooilaag: QCF Quarts S. 6. Toplaag: Comforcon 465 Lak.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Kwartscomposiet troffelvloer met snelhardende epoxybinder en MMA toplak

	Laagdikte
	circa 3 tot 4 mm

	Kwarts
	Gewassen en vuurgedroogd granietkwarts, 0,4 tot 2 mm, natuurlijk afgerond

	Kleuren
	QCF P met 6 kleuren en QCF S met 39 kleuren

	Antislip
	R11 standaard, structuur afhankelijk van kwartsfractie en toplakverbruik

	Hardheid binder
	Shore D groter dan D80

	Hechtsterkte aan beton
	groter dan 1,5 N/mm2, betonbreuk

	Klassering
	SR B1,5 volgens EN 13813, brandklasse Efl

	Hygiëne
	Voldoet aan de HACCP-richtlijn

	Ingebruikname bij 20 graden
	Toplak beloopbaar na 1 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen

	Let op
	Geen heet water gebruiken, dit kan de toplak wit doen verkleuren

	Belasting
	Slijt-, druk-, stoot- en krasvast, chemisch belastbaar

	Oppervlak
	Naadloos, spaanslagvrij, fijn kwartsoppervlak

	Productdocumentatie
	CE volgens EN 13813, brandklasse Efl, HACCP-richtlijn

	Ingebruikname
	Toplak beloopbaar na 1 uur, volledig na 7 dagen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot wordt in overleg aangepast.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatige structuur en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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