# Completec QCF, epoxy kleurkwarts troffelvloer 3 tot 4 mm, antislip R11

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Naadloze, spaanslagvrije kunstharsgebonden kwartscomposietvloer op epoxybasis, laagdikte 3 tot 4 mm, met ingestrooid gekleurd granietkwarts en een transparante epoxy afwerking. Standaard antislip circa R11, geschikt voor grootkeukens, spoelkeukens, voedingsindustrie, sanitaire ruimten en trappen. Voldoet aan de HACCP-richtlijn.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type Completec QCF. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders. Gelijkwaardigheid uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van de directie.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Reguleerlaag: Comforpox 845 I. 3. Strooilaag: kwartszand V2. 4. Vloersysteem: Comforpox 845 I met kwartszand V1, als troffellaag aangebracht. 5. Strooilaag: QCF Quarts S, gewassen en vuurgedroogd granietkwarts 0,4 tot 2 mm, natuurlijk afgerond, in de voorgeschreven kleurmengeling. 6. Toplaag: Completec Finision Clear I, transparant.

# 4. Prestatie-eisen

| Laagdikte | 3 tot 4 mm |
| --- | --- |
| Kwarts | gewassen en vuurgedroogd granietkwarts, 0,4 tot 2 mm, natuurlijk afgerond en kleurecht |
| Slipweerstand | circa R11 standaard; hogere klasse op aanvraag |
| Bestendigheid | vocht en chemische belasting; slijt-, druk-, stoot- en krasvast |
| Hygiëne | voldoet aan de HACCP-richtlijn, naadloos en vloeistofdicht |
| Uitstraling | gekleurd kwarts, wordt mat in gebruik; lichte verkleuring door zonlicht mogelijk |
| Ingebruikname | volledig belastbaar na 7 dagen bij 20 °C |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Beton of cementgebonden dekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm² en een restvocht van maximaal 4 procent (CM); bij hogere waarden een vochtscherm volgens opgave van Vloersch. Kogelstralen of schuren, randen frezen, scheuren en gaten herstellen. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot naar putten en goten wordt in overleg in de ondergrond of in de troffellaag aangebracht.

# 6. Verwerking en condities

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 12 en 30 °C; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Normale doorlooptijd 4 tot 7 dagen afhankelijk van oppervlak en detaillering; de ruimte is in die periode niet beschikbaar.

# 7. Detaillering

Holle plinten (VP-KSP, VP-T) in epoxymortel met kwartsafwerking, hoogte 50 tot 80 mm; goot- en putaansluitingen met vertande rand; dilataties overnemen; drempels en overgangen afschuinen; trappen (beton en staal) in hetzelfde systeem met antislipneus.

# 8. Keuring en oplevering

Opnamerapport met hechtsterkte en restvocht vóór aanvang. Bij oplevering controle op gesloten, spaanslagvrij oppervlak, gelijkmatige kwartsverdeling en aansluitingen. Slipweerstand op verzoek gemeten met pendulumtest.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad Completec QCF (Vloersch), prestatieverklaring en veiligheidsinformatiebladen van de componenten, onderhoudsvoorschrift, systeemtekening. Garantie volgens de aanbieding van Vloersch B.V.