# EPI® Corestone Nature® Solid

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

EPI® Corestone Nature® Solid is de rustige uitvoering van onze ambachtelijke steenlookvloer: dezelfde natuurlijke structuur en levensduur, maar in een egale kleurstelling in plaats van een gemengd beeld.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type EPI® Corestone Nature® Solid. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I. 3. Schraaplaag: Comforpox 855 Scratchcoat. 4. Vloersysteem: Corestone Nature Solid. 5. Toplaag: Corestone Lak.

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Ambachtelijk aangebrachte steenlookvloer met minerale kwartsen |
| --- | --- |
| Uitstraling | Egale kleurstelling met natuurlijke structuur |
| Levensduur | gemiddeld circa veertig jaar |
| Eigenschappen | Naadloos, vloeistofdicht en slijtvast |
| Vloerverwarming | geschikt, ook in combinatie met een warmtepomp |
| Ondergrond | Ook toepasbaar over bestaande vloeren |
| Onderhoud | Eenvoudig schoon te houden, nagenoeg onderhoudsvrij |
| Let op | Handwerk, met lichte kleurnuances, spaanslagen en hoogteverschillen |
| Antislip | Op aanvraag |
| Belasting | Woon- en werkruimten, intensief belopen |
| Laagdikte | per project bepaald |
| Oppervlak | Ambachtelijke betonlook, egale kleurstelling |
| Productdocumentatie | DoP en documentatie op aanvraag |
| Ingebruikname | Volledig belastbaar na 7 dagen |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot wordt in overleg aangepast.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.

# 7. Detaillering

Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatige structuur en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.