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1. Omschrijving
EPI® Corestone Nature® Solid is de rustige uitvoering van onze ambachtelijke steenlookvloer: dezelfde natuurlijke structuur en levensduur, maar in een egale kleurstelling in plaats van een gemengd beeld.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type EPI® Corestone Nature® Solid. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I. 3. Schraaplaag: Comforpox 855 Scratchcoat. 4. Vloersysteem: Corestone Nature Solid. 5. Toplaag: Corestone Lak.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Ambachtelijk aangebrachte steenlookvloer met minerale kwartsen

	Uitstraling
	Egale kleurstelling met natuurlijke structuur

	Levensduur
	gemiddeld circa veertig jaar

	Eigenschappen
	Naadloos, vloeistofdicht en slijtvast

	Vloerverwarming
	geschikt, ook in combinatie met een warmtepomp

	Ondergrond
	Ook toepasbaar over bestaande vloeren

	Onderhoud
	Eenvoudig schoon te houden, nagenoeg onderhoudsvrij

	Let op
	Handwerk, met lichte kleurnuances, spaanslagen en hoogteverschillen

	Antislip
	Op aanvraag

	Belasting
	Woon- en werkruimten, intensief belopen

	Laagdikte
	per project bepaald

	Oppervlak
	Ambachtelijke betonlook, egale kleurstelling

	Productdocumentatie
	DoP en documentatie op aanvraag

	Ingebruikname
	Volledig belastbaar na 7 dagen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot wordt in overleg aangepast.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatige structuur en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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