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1. Omschrijving
Liquiddesign is een gietvloer op basis van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen, waarin kurk de hoofdrol speelt. Warm en zacht onder de voeten, veerkrachtig en geluidsreducerend.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Liquiddesign. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I. 3. Schraaplaag: Comforpur 650 Scratchcoat. 4. Vloersysteem: Liquiddesign Gietvloer. 5. Toplaag: Liquiddesign Finish toplak.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Gietvloer op basis van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen, met kurk

	Comfort
	Warm en zacht aan de voeten, licht elastisch en veerkrachtig

	Geluid
	Geluidsreducerend door de natuurlijke samenstelling

	Hygiëne
	Volledig naadloos, geen voegen waarin vuil achterblijft

	Belastbaarheid
	Stoot- en slijtvast, geschikt voor intensief gebruik

	Vloerverwarming
	geschikt

	Onderhoud
	Onderhoudsvriendelijk

	Advies
	In de showroom te ervaren, het verschil zit in de aanraking

	Antislip
	Op aanvraag

	Belasting
	Intensief gebruik, stoot- en slijtvast

	Laagdikte
	per project bepaald

	Oppervlak
	Naadloos, warm en zacht, natuurlijke uitstraling

	Productdocumentatie
	DoP en documentatie op aanvraag

	Ingebruikname
	In overleg, afhankelijk van de opbouw


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht; de gietvloer volgt de ondergrond.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden, goten, putten en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen en afwerken met een voegprofiel of elastische kit.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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