# Quartzline Cem Lava

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Quartzline Cem Lava is een minerale vloer waarin natuurlijke lavasteen tot lavameel wordt vermalen en verwerkt. Dat geeft diepte en een rustig natuurlijk karakter, en vervangt een deel van het traditionele cement.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type Quartzline Cem Lava. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 815 CL Primer. 3. Schraaplaag: Cem Lava Base. 4. Vloersysteem: Cem Lava Top. 5. Toplaag: Comforcoat 940 Matt Q.

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Minerale vloeropbouw met fijngemalen lavasteen |
| --- | --- |
| Werking lavameel | Puzzolaan, draagt bij aan een dichte en stabiele opbouw |
| Duurzaamheid | Vervangt een deel van het traditionele cement, lagere milieubelasting |
| Eigenschappen | Naadloos, slijtvast, waterdicht en vlekbestendig |
| Krasbestendigheid | uitstekend |
| Warmtegeleiding | zeer goed, bij uitstek geschikt voor vloerverwarming |
| Uv-gedrag | goed uv-bestendig |
| Kleuren | In veel kleuren leverbaar |
| Uitvoering | Aangebracht volgens de kwaliteitsrichtlijnen van een NOA-erkend vloerenbedrijf |
| Antislip | Op aanvraag |
| Belasting | Dagelijks intensief gebruik, krasbestendig |
| Laagdikte | per project bepaald |
| Oppervlak | Naadloos, mineraal, levendig maar rustig |
| Productdocumentatie | DoP en documentatie op aanvraag |
| Ingebruikname | In overleg, afhankelijk van de opbouw |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot wordt in overleg aangepast.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.

# 7. Detaillering

Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatige structuur en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.