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1. Omschrijving
Quartzline Cem Lava is een minerale vloer waarin natuurlijke lavasteen tot lavameel wordt vermalen en verwerkt. Dat geeft diepte en een rustig natuurlijk karakter, en vervangt een deel van het traditionele cement.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Quartzline Cem Lava. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 815 CL Primer. 3. Schraaplaag: Cem Lava Base. 4. Vloersysteem: Cem Lava Top. 5. Toplaag: Comforcoat 940 Matt Q.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Minerale vloeropbouw met fijngemalen lavasteen

	Werking lavameel
	Puzzolaan, draagt bij aan een dichte en stabiele opbouw

	Duurzaamheid
	Vervangt een deel van het traditionele cement, lagere milieubelasting

	Eigenschappen
	Naadloos, slijtvast, waterdicht en vlekbestendig

	Krasbestendigheid
	uitstekend

	Warmtegeleiding
	zeer goed, bij uitstek geschikt voor vloerverwarming

	Uv-gedrag
	goed uv-bestendig

	Kleuren
	In veel kleuren leverbaar

	Uitvoering
	Aangebracht volgens de kwaliteitsrichtlijnen van een NOA-erkend vloerenbedrijf

	Antislip
	Op aanvraag

	Belasting
	Dagelijks intensief gebruik, krasbestendig

	Laagdikte
	per project bepaald

	Oppervlak
	Naadloos, mineraal, levendig maar rustig

	Productdocumentatie
	DoP en documentatie op aanvraag

	Ingebruikname
	In overleg, afhankelijk van de opbouw


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot wordt in overleg aangepast.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatige structuur en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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