# Quartzline PU CEM SL, zelfnivellerend polyurethaan-cementsysteem 4 of 6 mm

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Naadloze, zelfnivellerende kunstharsgebonden vloerafwerking op basis van polyurethaan-cement (viercomponenten, oplosmiddelvrij), laagdikte 4 of 6 mm, glad, dicht en niet-poreus. Toepassing in productieruimten met zeer zware mechanische, chemische en thermische belasting, waaronder voedingsindustrie, brouwerijen en chemische industrie. Voor een antislipuitvoering R11 wordt Quartzline PU CEM TF voorgeschreven.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Quartzline, type PU CEM SL. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders. Gelijkwaardigheid uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van de directie.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: PU-CEM L (lak), vol ingestrooid met kwartszand V2. 3. Vloersysteem: PU-CEM SL, zelfnivellerend, 4 of 6 mm, in de voorgeschreven industriële kleur.

# 4. Prestatie-eisen

| Type | viercomponenten zelfnivellerend polyurethaan-cementsysteem, oplosmiddelvrij |
| --- | --- |
| Laagdikte | 4 of 6 mm |
| Hardheid | Shore D groter dan 80 |
| Druksterkte | groter dan 50 N/mm² |
| Hechtsterkte | groter dan 1,5 N/mm², betonbreuk |
| Chemische bestendigheid | zuren, logen, zouten, oplosmiddelen, minerale oliën, brandstoffen en remvloeistoffen |
| Thermisch | bestand tegen thermische schok en warmwaterbelasting |
| Ingebruikname | beloopbaar na circa 12 uur, volledig uitgehard na circa 24 uur bij 20 °C |
| Opmerking | aromatisch bindmiddel; uv-licht kan verkleuring geven zonder verlies van prestaties |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Beton met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², mechanisch voorbehandeld door kogelstralen; randen, goten en putten frezen tot een verankeringsgroef; scheuren en gaten herstellen met een PU-cement reparatiemortel. Afschot in de ondergrond.

# 6. Verwerking en condities

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C; relatieve luchtvochtigheid maximaal 85 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Verwerking door een door de fabrikant opgeleide verwerker; korte doorlooptijd, ingebruikname na circa 24 uur.

# 7. Detaillering

Holle plinten in PU-cement mortel (VP-KSP, VP-T), hoogte 50 tot 80 mm; goot- en putaansluitingen met verankeringsgroef; dilataties overnemen en afwerken met een chemisch bestendig voegprofiel of kit; drempels en overgangen afgeschuind.

# 8. Keuring en oplevering

Opnamerapport met hechtsterkte en restvocht vóór aanvang. Bij oplevering controle op gesloten, egaal oppervlak, laagdikte steekproefsgewijs en aansluitdetails; hechting op verzoek met hechttrekproef.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad Quartzline PU CEM SL (fabrikant), prestatieverklaring en veiligheidsinformatiebladen, onderhoudsvoorschrift van Vloersch B.V., systeemtekening. Garantie volgens de aanbieding van Vloersch B.V.