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1. Omschrijving
Quartzline PU CEM TF is een zwaar belastbaar polyurethaan-cementsysteem met een ingestrooide antislipafwerking van R11. Afhankelijk van de laagdikte bestand tegen temperaturen tot 120 graden.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Quartzline PU CEM TF. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Vloersysteem: PU-CEM TF, V2 Sand. 3. Toplaag: Ucrete TC.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Viercomponenten getroffeld polyurethaan-cementsysteem, oplosmiddelvrij

	Laagdikte
	4, 6 of 9 tot 10 mm

	Slipweerstand
	R11 door kwartsinstrooiing

	Hardheid
	Shore D groter dan D80

	Druksterkte
	groter dan 50 N/mm2

	Hechtsterkte
	groter dan 1,5 N/mm2, betonbreuk

	Temperatuurbestendigheid
	tot 120 graden, afhankelijk van de laagdikte

	Chemische bestendigheid
	Zuren, logen, oplosmiddelen, brandstoffen en oliën

	Ingebruikname bij 20 graden
	Beloopbaar na circa 12 uur, volledig uitgehard na circa 24 uur

	Reiniging
	Borstel of schrob- en zuigmachine, zodat vuil uit het profiel komt

	Antislip
	R11

	Belasting
	Zeer zwaar, thermisch tot 120 graden

	Oppervlak
	Naadloos, getroffeld, ingestrooid antislipprofiel

	Productdocumentatie
	DoP en documentatie op aanvraag

	Ingebruikname
	Beloopbaar na circa 12 uur, uitgehard na 24 uur


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren; randen, goten en putten frezen voor de verankering. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 85 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten met een verankerde rand, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatig profiel en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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