# Quartzline PU CEM TF

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Quartzline PU CEM TF is een zwaar belastbaar polyurethaan-cementsysteem met een ingestrooide antislipafwerking van R11. Afhankelijk van de laagdikte bestand tegen temperaturen tot 120 graden.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type Quartzline PU CEM TF. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Vloersysteem: PU-CEM TF, V2 Sand. 3. Toplaag: Ucrete TC.

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Viercomponenten getroffeld polyurethaan-cementsysteem, oplosmiddelvrij |
| --- | --- |
| Laagdikte | 4, 6 of 9 tot 10 mm |
| Slipweerstand | R11 door kwartsinstrooiing |
| Hardheid | Shore D groter dan D80 |
| Druksterkte | groter dan 50 N/mm2 |
| Hechtsterkte | groter dan 1,5 N/mm2, betonbreuk |
| Temperatuurbestendigheid | tot 120 graden, afhankelijk van de laagdikte |
| Chemische bestendigheid | Zuren, logen, oplosmiddelen, brandstoffen en oliën |
| Ingebruikname bij 20 graden | Beloopbaar na circa 12 uur, volledig uitgehard na circa 24 uur |
| Reiniging | Borstel of schrob- en zuigmachine, zodat vuil uit het profiel komt |
| Antislip | R11 |
| Belasting | Zeer zwaar, thermisch tot 120 graden |
| Oppervlak | Naadloos, getroffeld, ingestrooid antislipprofiel |
| Productdocumentatie | DoP en documentatie op aanvraag |
| Ingebruikname | Beloopbaar na circa 12 uur, uitgehard na 24 uur |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren; randen, goten en putten frezen voor de verankering. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 85 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.

# 7. Detaillering

Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten met een verankerde rand, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatig profiel en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.