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Sika® Ucrete® BC4 DP10, polyurethaan-cement vloersysteem 4 mm, antislip R11
Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026
1. Omschrijving
Naadloze, zwaar belastbare kunstharsgebonden vloerafwerking op basis van polyurethaan-cement (hybride, waterbasis), nominale laagdikte 4 mm, met een gedefinieerd antislipprofiel klasse R11. Toepassing in natte en droge productieruimten van de voedings- en drankenindustrie en overige ruimten met zware mechanische, chemische en thermische belasting.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Sika, type Ucrete® BC4 DP10. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders. Gelijkwaardige systemen uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van de directie, onder overlegging van gelijkwaardige prestatieverklaring, slipklasse, brandklasse en referenties in de betreffende sector.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: beton, kogelgestraald of geschuurd, stof- en vetvrij. 2. Vloersysteem: Sika® Ucrete® BC, aangebracht in 4 mm nominaal, vol ingestrooid met kwartszand V2. 3. Toplaag: Sika® Ucrete® TC in de voorgeschreven kleur. Alle componenten uit één systeem van dezelfde fabrikant; mengen en verwerken volgens het technisch datablad van de fabrikant.
4. Prestatie-eisen
	Nominale laagdikte
	4 mm

	Druksterkte
	54 N/mm² volgens EN 13892-2

	Buigtreksterkte
	15 N/mm² volgens EN 13892-2

	Slipweerstand
	klasse R11 volgens DIN 51130

	Reactie bij brand
	klasse Bfl-s1 volgens EN 13501-1

	Temperatuurbestendigheid
	tot plus 70 °C, toepasbaar tot min 15 °C

	Hygiëne
	bestand tegen bacterie- en schimmelgroei, geur- en smaakneutraal; voldoet aan de HACCP-richtlijn

	Certificering
	Halal Certification Europe; Indoor Air Comfort Gold volgens EN 16516

	Ondergrondleeftijd
	toepasbaar op beton vanaf 7 dagen oud

	Ingebruikname
	na 24 uur bij 20 °C


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren; randen, goten en putten frezen. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht; het systeem volgt de ondergrond.
6. Verwerking en condities
Verwerking uitsluitend door een door de fabrikant opgeleide verwerker. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 85 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden met holle plint (type VP-KSP of VP-T, hoogte 50 tot 80 mm) in epoxymortel; aansluitingen op goten en putten met vertande rand (VG-PG, VG-PF); dilataties overnemen uit de ondergrond en afwerken met een voegprofiel of elastische kit conform de kitfabrikant; drempels en overgangen met verzonken aanslag.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle hechtsterkte en restvocht van de ondergrond, vastgelegd in een opnamerapport. Na oplevering: visuele controle op gesloten oppervlak, gelijkmatig profiel en laagdikte (steekproef), slipweerstand op verzoek met een pendulumtest ter plaatse. Oplevering met systeemverklaring van de verwerker.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V., systeemtekening van de aansluitdetails. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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