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1. Omschrijving
Sika® Ucrete® BC6 DP10 is een polyurethaanbeton vloer van 6 mm met een fijn antislipprofiel R11 voor natte en droge procesruimten waar hygiëne en reinigbaarheid vooropstaan en een basis-antislip volstaat. Temperatuurbestendig tot 80 graden, HACCP-geschikt en 24 uur na aanbrengen weer in gebruik.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Sika, type Sika® Ucrete® BC6 DP10. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Vloersysteem: Sika Ucrete BC 6, 6 mm. 3. Instrooiing: Sika Ucrete F 5. 4. Toplaag: Sika Ucrete TC.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Polyurethaan-cement hybride op waterbasis

	Nominale laagdikte
	6 mm

	Druksterkte
	54 N/mm2 volgens EN 13892-2

	Buigtreksterkte
	15 N/mm2 volgens EN 13892-2

	Slipweerstand
	klasse R11 volgens DIN 51130

	Reactie bij brand
	klasse Bfl-s1 volgens EN 13501-1

	Temperatuurbestendigheid
	tot plus 80 graden, geschikt tot min 25 graden

	Hygiëne
	Bestand tegen bacterie- en schimmelgroei, geur- en smaakneutraal

	Ondergrond
	Al toepasbaar op beton van 7 dagen oud

	Ingebruikname
	na 24 uur, met Accelerator na 4 uur

	Certificering
	HACCP-richtlijn, Bfl-s1

	Antislip
	R11 volgens DIN 51130

	Belasting
	Zeer zwaar, chemisch en thermisch

	Laagdikte
	6 mm nominaal

	Oppervlak
	Naadloos, fijn antislipprofiel R11

	Productdocumentatie
	HACCP-richtlijn, Bfl-s1


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren; randen, goten en putten frezen voor de verankering. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 85 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten met een verankerde rand, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatig profiel en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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