# Sika® Ucrete® MF 40 AS

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Sika® Ucrete® MF 40 AS is de geleidende uitvoering van Ucrete MF: een gladde polyurethaanbetonvloer van 4 tot 6 mm voor ESD- en ATEX-ruimten waar statische lading gecontroleerd moet worden afgevoerd.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Sika, type Sika® Ucrete® MF 40 AS. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Geleidende primer: Sika Ucrete PT1 TAS / PT2 AS / PT3 PFS. 3. Aardingsnet: Kopertape, max. 10 m hart-op-hart. 4. Vloersysteem: Sika Ucrete MF 40 AS (geleidend), 4 tot 6 mm.

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Polyurethaan-cement hybride op waterbasis, geleidend |
| --- | --- |
| Nominale laagdikte | 4 tot 6 mm |
| Aardlekweerstand | Rg kleiner dan 10^6 ohm (ECF) of 10^9 ohm (ESD) |
| Lichaamsspanning | kleiner dan 100 V |
| Druksterkte | 50 N/mm2 volgens EN 13892-2 |
| Buigtreksterkte | 20 N/mm2 volgens EN 13892-2 |
| Slipweerstand | klasse R10 volgens DIN 51130 |
| Reactie bij brand | klasse Bfl-s1 volgens EN 13501-1 |
| Temperatuurbestendigheid | tot plus 70 graden, geschikt tot min 15 graden |
| Ingebruikname | binnen 24 uur, met Accelerator na 4 uur |
| Certificering | HACCP-richtlijn, Bfl-s1 |
| Antislip | R10 volgens DIN 51130 |
| Belasting | Zeer zwaar, chemisch en thermisch |
| Laagdikte | 4 tot 6 mm |
| Oppervlak | Naadloos, glad, geleidend |
| Productdocumentatie | ESD/ECF, HACCP-richtlijn, Bfl-s1 |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren; randen, goten en putten frezen voor de verankering. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 85 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.

# 7. Detaillering

Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten met een verankerde rand, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatig profiel en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.