# Sika® Ucrete® MF

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Sika® Ucrete® MF is een gladde, dichte polyurethaanbetonvloer in 4 tot 6 mm. Dezelfde bestendigheid tegen chemie en temperatuur als de rest van de Ucrete-serie, met een glad oppervlak dat eenvoudig schoon te houden is.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Sika, type Sika® Ucrete® MF. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I, V2 Sand. 3. Vloersysteem: Sika Ucrete BC.

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Watergedragen polyurethaan-cement hybride |
| --- | --- |
| Nominale laagdikte | 4 tot 6 mm |
| Verbruik | 8 tot 10 kg per m2 bij 4 mm, 12 tot 14 kg per m2 bij 6 mm |
| Druksterkte | 50 N/mm2 na 28 dagen, EN 13892-2 |
| Buigtreksterkte | 18 N/mm2 na 28 dagen, EN 13892-2 |
| Hechtsterkte | groter dan 2,0 N/mm2, betonbreuk, EN 1542 |
| Slipweerstand | klasse R10 volgens EN 16165 |
| Reactie bij brand | klasse Bfl-s1 volgens EN 13501-1 |
| Temperatuurbestendigheid | tot plus 70 graden, geschikt tot min 15 graden |
| Ingebruikname | 24 uur bij 15 graden, 24 tot 36 uur bij 8 graden |
| Certificering | HACCP, Halal Certification Europe, Indoor Air Comfort Gold volgens EN 16516 |
| Antislip | R10 volgens EN 16165 |
| Belasting | Zwaar, chemisch en thermisch |
| Laagdikte | 4 tot 6 mm |
| Oppervlak | Naadloos, glad en dicht |
| Productdocumentatie | Halal HCE, Indoor Air Comfort Gold, Bfl-s1, HACCP-richtlijn |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren; randen, goten en putten frezen voor de verankering. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 85 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.

# 7. Detaillering

Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten met een verankerde rand, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatig profiel en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.