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Sika® Ucrete® UD200 SR 12 mm
Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026
1. Omschrijving
Sika® Ucrete® UD200 SR 12 mm is een gespaande polyurethaanbeton slijtlaag van 12 mm met een grof, zeer slipvast profiel. Voor de zwaarste belasting: tot 130 graden, stoom, zware heftrucks en agressieve chemicaliën.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Sika, type Sika® Ucrete® UD200 SR 12 mm. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Sika Ucrete PSC. 3. Vloersysteem: Sika Ucrete UD200 SR 12 mm, 12 mm.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Polyurethaan-cement hybride op waterbasis

	Nominale laagdikte
	12 mm

	Druksterkte
	55 N/mm2 volgens EN 13892-2

	Buigtreksterkte
	14 N/mm2 volgens EN 13892-2

	Slipweerstand
	klasse R13 V4 volgens DIN 51130

	Reactie bij brand
	klasse Bfl-s1 volgens EN 13501-1

	Temperatuurbestendigheid
	tot plus 130 graden, geschikt tot min 40 graden

	Hygiëne
	Bestand tegen bacterie- en schimmelgroei, geur- en smaakneutraal

	Ondergrond
	Al toepasbaar op beton van 7 dagen oud

	Ingebruikname
	na 16 tot 24 uur, met Accelerator na 4 uur

	Certificering
	HACCP-richtlijn, Bfl-s1

	Antislip
	R13 V4 volgens DIN 51130

	Belasting
	Extreem zwaar, chemisch en thermisch

	Laagdikte
	12 mm nominaal

	Oppervlak
	Naadloos, grof, zeer slipvast profiel

	Productdocumentatie
	HACCP-richtlijn, Bfl-s1


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren; randen, goten en putten frezen voor de verankering. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 85 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten met een verankerde rand, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatig profiel en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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