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1. Omschrijving
Sikafloor® Multidur EB-10 is een ingestrooid, naadloos epoxy vloersysteem van 2 tot 3 mm voor ruimten met rijdend verkeer en hoge mechanische belasting. Slipwerend in klasse R12.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Sika, type Sikafloor® Multidur EB-10. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen

4. Prestatie-eisen
	Type
	Ingestrooid naadloos epoxy vloersysteem op oplosmiddelvrije epoxyhars

	Nominale laagdikte
	2 tot 3 mm

	Druksterkte toplaag
	140 N/mm2 volgens EN ISO 604

	Buigtreksterkte toplaag
	45 N/mm2 volgens ISO 178

	Hechtsterkte bij trek
	minimaal 1,5 N/mm2, betonbreuk, EN 1542

	Slipweerstand
	klasse R12 volgens DIN 51130

	Reactie bij brand
	klasse Bfl-s1 volgens EN 13501-1

	Emissie
	Geurarm bij applicatie, AgBB-eisen en emissieklasse A plus

	Ingebruikname
	Beloopbaar na circa 24 uur, licht belastbaar na circa 4 dagen

	Kleuren
	Leverbaar in diverse kleuren

	Antislip
	R12 volgens DIN 51130

	Belasting
	Intensief rijdend verkeer, hoge mechanische belasting

	Laagdikte
	2 tot 3 mm

	Oppervlak
	Naadloos, ingestrooid, gekleurd

	Productdocumentatie
	Bfl-s1, AgBB, emissieklasse A plus


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht; de gietvloer volgt de ondergrond.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden, goten, putten en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen en afwerken met een voegprofiel of elastische kit.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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