# Sikafloor® Multidur EB-10

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Sikafloor® Multidur EB-10 is een ingestrooid, naadloos epoxy vloersysteem van 2 tot 3 mm voor ruimten met rijdend verkeer en hoge mechanische belasting. Slipwerend in klasse R12.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Sika, type Sikafloor® Multidur EB-10. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Ingestrooid naadloos epoxy vloersysteem op oplosmiddelvrije epoxyhars |
| --- | --- |
| Nominale laagdikte | 2 tot 3 mm |
| Druksterkte toplaag | 140 N/mm2 volgens EN ISO 604 |
| Buigtreksterkte toplaag | 45 N/mm2 volgens ISO 178 |
| Hechtsterkte bij trek | minimaal 1,5 N/mm2, betonbreuk, EN 1542 |
| Slipweerstand | klasse R12 volgens DIN 51130 |
| Reactie bij brand | klasse Bfl-s1 volgens EN 13501-1 |
| Emissie | Geurarm bij applicatie, AgBB-eisen en emissieklasse A plus |
| Ingebruikname | Beloopbaar na circa 24 uur, licht belastbaar na circa 4 dagen |
| Kleuren | Leverbaar in diverse kleuren |
| Antislip | R12 volgens DIN 51130 |
| Belasting | Intensief rijdend verkeer, hoge mechanische belasting |
| Laagdikte | 2 tot 3 mm |
| Oppervlak | Naadloos, ingestrooid, gekleurd |
| Productdocumentatie | Bfl-s1, AgBB, emissieklasse A plus |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht; de gietvloer volgt de ondergrond.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.

# 7. Detaillering

Aansluitingen op wanden, goten, putten en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen en afwerken met een voegprofiel of elastische kit.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.