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1. Omschrijving
Sikafloor® Multidur EB-20 is een vol ingestrooid epoxy vloersysteem van 2 tot 4 mm met een uitgesproken antislipstructuur, klasse R12 met verdringingsruimte V6, ook bij natte en vette omstandigheden.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Sika, type Sikafloor® Multidur EB-20. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Sikafloor 151. 3. Basislaag: Sikafloor 264 Plus, V2 Sand. 4. Toplaag: Sikafloor 264 Plus.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Vol ingestrooid naadloos epoxy vloersysteem op oplosmiddelvrije epoxyhars

	Nominale laagdikte
	2 tot 4 mm

	Slipweerstand
	klasse R12 met verdringingsruimte V6 volgens DIN 51130

	Druksterkte toplaag
	140 N/mm2 volgens EN ISO 604

	Buigtreksterkte toplaag
	45 N/mm2 volgens ISO 178

	Hechtsterkte bij trek
	minimaal 1,5 N/mm2, betonbreuk, EN 1542

	Reactie bij brand
	getest volgens EN 13501-1

	Emissie
	Geurarm bij applicatie, AgBB-eisen en emissieklasse A plus

	Ingebruikname
	Beloopbaar na circa 24 uur, licht belastbaar na circa 4 dagen

	Reiniging
	Borstel of schrob- en zuigmachine, zodat vuil uit de structuur komt

	Antislip
	R12 met verdringingsruimte V6

	Belasting
	Zwaar, nat en vet, intensief rijdend verkeer

	Laagdikte
	2 tot 4 mm

	Oppervlak
	Naadloos, vol ingestrooid, uitgesproken antislipstructuur

	Productdocumentatie
	EN 13501-1, AgBB, emissieklasse A plus


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht; de gietvloer volgt de ondergrond.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden, goten, putten en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen en afwerken met een voegprofiel of elastische kit.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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