# Sikagard® 7000 CR

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

Sikagard® 7000 CR is een chemisch zeer bestendig membraan voor beton dat blootstaat aan agressieve stoffen: opvangbakken, proceswaterbassins, rioolwerken en installaties waar biogeen zwavelzuur speelt.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Sika, type Sikagard® 7000 CR. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: SikaEmaco N 5100FC, Sikagard P 770. 3. Basislaag: Sikagard M 790. 4. Toplaag: Sikagard M 790.

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Chemisch bestendig membraansysteem op basis van Xolutec-technologie |
| --- | --- |
| Opbouw | Primer circa 0,2 tot 0,3 mm plus membraan |
| Laagdikte membraan | handmatig 2 tot 3 lagen van circa 0,4 mm, gespoten 0,8 tot 1,2 mm |
| Chemische bestendigheid | Organische zuren, oplosmiddelen en biogeen zwavelzuur, gedocumenteerd volgens EN 13529 |
| Toepassing | Opvangbakken, proceswaterbassins, rioolwerken, waterzuivering en slibverwerking |
| Uitharding | Snel, ook bij lage temperaturen |
| Certificering | CE volgens EN 1504-2, DIBt-goedkeuring, weerstandstests Fraunhofer Institute |
| Antislip | Op aanvraag |
| Belasting | Zeer zware chemische belasting |
| Laagdikte | membraan 0,8 tot 1,2 mm totaal |
| Oppervlak | Aaneengesloten membraan op beton |
| Productdocumentatie | CE volgens EN 1504-2, DIBt-goedkeuring |
| Ingebruikname | Snelle uitharding, ook bij lage temperatuur |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht; de gietvloer volgt de ondergrond.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.

# 7. Detaillering

Aansluitingen op wanden, goten, putten en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen en afwerken met een voegprofiel of elastische kit.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.