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Sikagard® 7000 CR
Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026
1. Omschrijving
Sikagard® 7000 CR is een chemisch zeer bestendig membraan voor beton dat blootstaat aan agressieve stoffen: opvangbakken, proceswaterbassins, rioolwerken en installaties waar biogeen zwavelzuur speelt.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Sika, type Sikagard® 7000 CR. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: SikaEmaco N 5100FC, Sikagard P 770. 3. Basislaag: Sikagard M 790. 4. Toplaag: Sikagard M 790.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Chemisch bestendig membraansysteem op basis van Xolutec-technologie

	Opbouw
	Primer circa 0,2 tot 0,3 mm plus membraan

	Laagdikte membraan
	handmatig 2 tot 3 lagen van circa 0,4 mm, gespoten 0,8 tot 1,2 mm

	Chemische bestendigheid
	Organische zuren, oplosmiddelen en biogeen zwavelzuur, gedocumenteerd volgens EN 13529

	Toepassing
	Opvangbakken, proceswaterbassins, rioolwerken, waterzuivering en slibverwerking

	Uitharding
	Snel, ook bij lage temperaturen

	Certificering
	CE volgens EN 1504-2, DIBt-goedkeuring, weerstandstests Fraunhofer Institute

	Antislip
	Op aanvraag

	Belasting
	Zeer zware chemische belasting

	Laagdikte
	membraan 0,8 tot 1,2 mm totaal

	Oppervlak
	Aaneengesloten membraan op beton

	Productdocumentatie
	CE volgens EN 1504-2, DIBt-goedkeuring

	Ingebruikname
	Snelle uitharding, ook bij lage temperatuur


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. Afschot wordt in de ondergrond aangebracht; de gietvloer volgt de ondergrond.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden, goten, putten en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V. Dilataties uit de ondergrond overnemen en afwerken met een voegprofiel of elastische kit.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten, egaal oppervlak en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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