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1. Omschrijving
EPI® Superbase® Classic Blend is een naadloze polyurethaan gietvloer waarin meerdere tinten in elkaar worden gewerkt. Dat geeft diepte en neemt lichte gebruikssporen op een natuurlijke manier op.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type EPI® Superbase® Classic Blend. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I. 3. Schraaplaag: Comforpur 650 Scratchcoat. 4. Vloersysteem: Superbase Classic Blend. 5. Toplaag: Comforcoat 933 T.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Naadloze polyurethaan gietvloer met biopolymeren en plantaardige oliën

	Uitstraling
	Meerdere tinten in elkaar gewerkt, per vloer uniek

	Kleuren
	Ruim honderd kleuren, blend uitvoering

	Contactgeluid
	reductie tot 20 dB met geluidsreducerend membraan

	Vloerverwarming
	geschikt, warmtegeleidend

	Uv-gedrag
	uv-stabiel en kleurecht

	Ondergrond
	Ook toepasbaar over een bestaande tegelvloer

	Comfort
	Blijvend elastisch, zacht en warm onder de voeten

	Let op
	Het kleurbeeld ontstaat tijdens het gieten en is per vloer verschillend

	Antislip
	Op aanvraag

	Belasting
	Woon- en werkruimten, intensief belopen

	Laagdikte
	opbouw in meerdere lagen, dikte per project

	Oppervlak
	Naadloos, gemengd kleurbeeld

	Productdocumentatie
	DoP en documentatie op aanvraag

	Ingebruikname
	In enkele dagen aan te brengen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot wordt in overleg aangepast.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatige structuur en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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