# EPI® Superbase® Cortica

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

EPI® Superbase® Cortica is de zachtste vloer uit de serie. Een fijne, korrelige structuur geeft een warme, natuurlijke uitstraling en een tastbaar andere loopervaring dan een gladde gietvloer.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type EPI® Superbase® Cortica. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I. 3. Schraaplaag: Comforpur 650 Scratchcoat. 4. Vloersysteem: Superbase Cortica. 5. Toplaag: Comforcoat 933 T.

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Naadloze polyurethaan gietvloer met biopolymeren en plantaardige oliën |
| --- | --- |
| Uitstraling | Fijne korrelige structuur, natuurlijk en mat |
| Contactgeluid | reductie tot 20 dB met geluidsreducerend membraan |
| Vloerverwarming | geschikt, warmtegeleidend |
| Uv-gedrag | uv-stabiel en kleurecht |
| Ondergrond | Ook toepasbaar over een bestaande tegelvloer |
| Reiniging | Borstel of schrobmachine, zodat vuil uit de structuur komt |
| Comfort | Zacht en warm onder de voeten, blijvend elastisch |
| Antislip | Van nature meer grip door de structuur |
| Belasting | Woon- en werkruimten |
| Laagdikte | opbouw in meerdere lagen, dikte per project |
| Oppervlak | Naadloos, fijne korrelige structuur |
| Productdocumentatie | DoP en documentatie op aanvraag |
| Ingebruikname | In enkele dagen aan te brengen |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot wordt in overleg aangepast.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.

# 7. Detaillering

Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatige structuur en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.