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1. Omschrijving
EPI® Superbase® Cortica is de zachtste vloer uit de serie. Een fijne, korrelige structuur geeft een warme, natuurlijke uitstraling en een tastbaar andere loopervaring dan een gladde gietvloer.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type EPI® Superbase® Cortica. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I. 3. Schraaplaag: Comforpur 650 Scratchcoat. 4. Vloersysteem: Superbase Cortica. 5. Toplaag: Comforcoat 933 T.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Naadloze polyurethaan gietvloer met biopolymeren en plantaardige oliën

	Uitstraling
	Fijne korrelige structuur, natuurlijk en mat

	Contactgeluid
	reductie tot 20 dB met geluidsreducerend membraan

	Vloerverwarming
	geschikt, warmtegeleidend

	Uv-gedrag
	uv-stabiel en kleurecht

	Ondergrond
	Ook toepasbaar over een bestaande tegelvloer

	Reiniging
	Borstel of schrobmachine, zodat vuil uit de structuur komt

	Comfort
	Zacht en warm onder de voeten, blijvend elastisch

	Antislip
	Van nature meer grip door de structuur

	Belasting
	Woon- en werkruimten

	Laagdikte
	opbouw in meerdere lagen, dikte per project

	Oppervlak
	Naadloos, fijne korrelige structuur

	Productdocumentatie
	DoP en documentatie op aanvraag

	Ingebruikname
	In enkele dagen aan te brengen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot wordt in overleg aangepast.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatige structuur en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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