# EPI® Superbase® Gusto Fino & Mezzo

Bestektekst, versie 1.0, 18 oktober 2026

# 1. Omschrijving

EPI® Superbase® Gusto Fino en Mezzo geven een terrazzo-uitstraling in een naadloze gietvloer, met Carrara- en Nero-marmer en parelmoer. Fino heeft een fijne korrel, Mezzo een middelgrove.

# 2. Fabrikaat en type

Fabrikaat Vloersch, type EPI® Superbase® Gusto Fino & Mezzo. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.

# 3. Laagopbouw en materialen

# 4. Prestatie-eisen

| Type | Naadloze polyurethaan gietvloer met marmer en parelmoer |
| --- | --- |
| Uitvoeringen | Fino met fijne korrel, Mezzo met middelgrove korrel |
| Samenstelling decoratie | Carrara-marmer, Nero-marmer en parelmoer |
| Contactgeluid | reductie tot 20 dB met geluidsreducerend membraan |
| Vloerverwarming | geschikt, warmtegeleidend |
| Uv-gedrag | uv-stabiel en kleurecht |
| Ondergrond | Ook toepasbaar over een bestaande tegelvloer |
| Comfort | Blijvend elastisch, warm onder de voeten |
| Antislip | Op aanvraag |
| Belasting | Woon- en werkruimten, intensief belopen |
| Laagdikte | opbouw in meerdere lagen, dikte per project |
| Oppervlak | Naadloos, terrazzo-uitstraling in fijne of middelgrove korrel |
| Productdocumentatie | DoP en documentatie op aanvraag |
| Ingebruikname | In enkele dagen aan te brengen |

# 5. Ondergrond en voorbehandeling

Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot wordt in overleg aangepast.

# 6. Verwerking en condities

Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.

# 7. Detaillering

Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.

# 8. Keuring en oplevering

Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatige structuur en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.

# 9. Documentatie en garantie

Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.