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1. Omschrijving
EPI® Superbase® Mineral Solid is een gietvloer met een hoog aandeel biopolymeren en natuurlijke minerale vulstoffen, uitgevoerd in een rustige egale tint met een matte, minerale uitstraling.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type EPI® Superbase® Mineral Solid. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Primer: Comforpox 845 I. 3. Schraaplaag: Comforpur 650 Scratchcoat. 4. Vloersysteem: Superbase Mineral Solid. 5. Toplaag: Comforcoat 933 T.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Polyurethaan gietvloer met hoog aandeel biopolymeren en minerale vulstoffen

	Uitstraling
	Rustige egale tint, matte minerale uitstraling

	Contactgeluid
	reductie tot 20 dB met geluidsreducerend membraan

	Vloerverwarming
	geschikt, warmtegeleidend

	Uv-gedrag
	uv-stabiel en kleurecht

	Grondstoffen
	Biopolymeren en plantaardige oliën in plaats van uitsluitend fossiele grondstoffen

	Ondergrond
	Ook toepasbaar over een bestaande tegelvloer

	Comfort
	Blijvend elastisch, warm onder de voeten

	Antislip
	Op aanvraag

	Belasting
	Woon- en werkruimten, intensief belopen

	Laagdikte
	opbouw in meerdere lagen, dikte per project

	Oppervlak
	Naadloos, mat mineraal, egaal van kleur

	Productdocumentatie
	DoP en documentatie op aanvraag

	Ingebruikname
	In enkele dagen aan te brengen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot wordt in overleg aangepast.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatige structuur en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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