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1. Omschrijving
Terradec 2cm is een naadloze, waterdoorlatende grindvloer voor terrassen, tuinpaden en looproutes. Geen plassen, geen losse steentjes en geen onkruid in de voegen. Belastingklasse voetgangers.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Terradec 2cm. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen

4. Prestatie-eisen
	Type
	Waterdoorlatende gebonden grindvloer voor buiten

	Laagdikte
	20 mm, in een arbeidsgang aangebracht

	Belastingklasse
	uitsluitend voetgangersbelasting

	Bindmiddel
	Eencomponent polyurethaan, 100 procent vaste stof, uv-stabiel, hard-elastisch

	VOS-gehalte bindmiddel
	minder dan 1 procent

	Kleuren
	Terradec collectie met 8 granulaatkleuren, transparant gebonden

	Waterhuishouding
	Volledig waterdoorlatend, hemelwater infiltreert en buffert in de onderbouw

	Ondergrond
	Vlakke, verdichte waterdoorlatende fundering met stabiele kantopsluiting

	Vlakheid ondergrond
	5 mm onder een rei van 2 meter

	Ontwikkeling
	In samenwerking met de Universiteit Gent

	Ingebruikname bij 20 graden
	Beloopbaar na 6 uur, licht belastbaar na 48 uur, volledig na 7 dagen

	Antislip
	Van nature stroef door de korrel

	Belasting
	Uitsluitend voetgangers

	Oppervlak
	Naadloos, open korrelstructuur, waterdoorlatend

	Productdocumentatie
	DoP en documentatie op aanvraag

	Ingebruikname
	Beloopbaar na 6 uur, belastbaar na 2 dagen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Betonondergrond of zandcementdekvloer met een hechttreksterkte van minimaal 1,5 N/mm², droog, vrij van cementhuid, olie, vet en losse delen. Mechanisch voorbehandelen door kogelstralen of schuren. Scheuren en gaten herstellen met een door de fabrikant voorgeschreven reparatiemortel. De troffelvloer volgt de ondergrond; afschot wordt in overleg aangepast.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het technisch datablad van de fabrikant. Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C tijdens verwerking en uitharding; relatieve luchtvochtigheid maximaal 80 procent; ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Ruimte tocht- en stofvrij en afgesloten voor derden tot ingebruikname.
7. Detaillering
Aansluitingen op wanden met een holle plint, aansluitingen op goten en putten, dilataties en drempels volgens de detailafwerkingen van Vloersch B.V.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van hechtsterkte en restvocht van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op een gesloten oppervlak, gelijkmatige structuur en laagdikte. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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